|  |  |
| --- | --- |
|  | Date Дата 01.08.2024 |
|  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QUALITY REQUIREMENTS and STANDARD DEFECTS on logs of 1 grade  Требования по качеству, предъявляемые к фанерному сырью. Березовый фанкряж, сорт 1 | | | | |
| Description  Описание | | * Birch veneer logs (100% birch live wood) | * Березовый фанкряж (100% береза) | |
| Quality standard  Стандарт качества | | * Quality and requirements as per GOST 9462-2016 | * Качество и технические условия по ГОСТ 9462-2016 | |
| Minimum Diameter (cm)  Минимальный Диаметр (cм) | | * 22 | * 22 | |
| Acceptable length (m)  Зачетная длина (м) | | * 5.4 | * 5.4 | |
| Length allowance (cm)  Припуск по длине (см) | | * Minimum of 10 | * 10 минимум | |
| Knot height (cm)  Высота сучка (см) | | * No more than 2 cm | * Не более 2 см | |
| Healthy knot (cm)  Здоровый сучок (см) | | * No knots are allowed within 2.8 meters from the base; beyond this point, no more than 1 knot per meter of the log is allowed. | * На участке 2.8 м от комля не допускаются, далее не более 1 сучка на метр бревна | |
| Dead knot (cm)  Мертвый сучок (см) | | * No more than 3 cm in diameter | * Не более 3 см в диаметре | |
| Number of healthy and dead knots  Количество здоровых и мертвых сучков | | * No more than 2 knots within 2.8 m from the base | * Допускаются не более 2 штук на расстоянии 2,8 м от комля | |
| Clustered knots  Групповые сучки | | * Not permitted | * Не допускается | |
| Double heartwood  Двойная сердцевина | | * Not permitted | * Не допускается | |
| Cracks  Трещины | | * No restrictions if they don't extend from heartwood to the bark | * Без ограничений, если трещины от сердцевины не касаются коры | |
| Single-sided curvature  Односторонняя кривизна | | * No more than 3% | * Не более 3% | |
| Double curvature  Двойная кривизна | | * Not permitted | * Не допускается | |
| Heartwood (cm)  Ядро (см) | | * Up to 24 cm - 1/3 of log end; 24 cm and above - 1/2 of log end | * До 24см – 1/3 торца * 24 и выше – 1/2 торца с одной стороны бревна (второй торец: ложное ядро не более 1/3) | |
| Hollows, rot, standing deadwood, mechanical damage, insect damage  Дупло, трухлявая гниль, сухостой, механические повреждения и повреждения насекомыми | | * Not permitted | * Не допускается | |
| QUALITY REQUIREMENTS and STANDARD DEFECTS on logs of EXTRA grades  Требования по качеству, предъявляемые к фанерному сырью. Березовый фанкряж, сорт ЭКСТРА | | | | |
| Description  Описание | * Birch veneer logs (100% birch live wood) | | | * Березовый фанкряж (100% береза) |
| Quality standard  Стандарт качества | * Quality and requirements as per GOST 9462-2016 | | | * Качество и технические условия по ГОСТ 9462-2016 |
| Minimum Diameter (cm)  Минимальный Диаметр (cм) | * 24 (up to 5% can be at least 22 cm)   first cut from the stump | | | * 24 (от 22 не более 5%), первый рез * комель |
| Acceptable length (m)  Зачетная длина (м) | * 5.4 | | | * 5.4 |
| Length allowance (cm)  Припуск по длине (см) | * Minimum of 10 cm | | | * 10 минимум |
| Healthy knot (cm)  Здоровый сучок (см) | * Not permitted | | | * Не допускается |
| Dead knot (cm)  Мертвый сучок (см) | * Not permitted | | | * Не допускается |
| Clustered knots  Групповые сучки | * Not permitted | | | * Не допускается |
| Double heartwood  Двойная сердцевина | * Not permitted | | | * Не допускается |
| Cracks  Трещины | * No restrictions, if they don't extend from heartwood to the bark | | | * Без ограничений, если трещины от сердцевины не касаются коры |
| Single-sided curvature  Односторонняя кривизна | * No more than 1% | | | * Не более 1% |
| Double curvature  Двойная кривизна | * Not permitted | | | * Не допускается |
| Heartwood (cm)  Ядро (см) | * Up to 24 cm - 1/3 of log end * 24 cm and above - 1/2 of log end * Correct round shape | | | * До 24см – 1/3 торца * 24 и выше – 1/2 торца с одной стороны бревна (второй торец: ложное ядро не более 1/3) * Правильной округлой формы |
| Hollows, rot, standing deadwood, mechanical damage, insect damage  Дупло, трухлявая гниль, сухостой, механические повреждения и повреждения насекомыми | * Not permitted | | | * Не допускается |

X  
Suifenhe Tenggu International Trade Co., Ltd.

X  
Baltic Wood Agency LTD